ТЕМА: РЕЗИНОВАЯ ОБУВЬ

Материалы

Резиновые смеси являются основным материалом для деталей верха и низа. Их применяют также для облицовки изделий, получения каркасных деталей, обкладывания и промазывания внутренних и промежуточных деталей из текстиля и трикотажа. Обкладочные смеси придают текстильным деталям устойчивость и водостойкость. Основу смесей составляет натуральный и синтетический каучук. К другим компонентам смеси относятся вулканизаторы, ускорители вулканизации, активаторы, наполнители, мягчители, противостарители, красители и отходы резинового производства.

Для наружных деталей верха применяют хлопчатобумажные ткани – кирзу, вельвет, полубархат, башмачную палатку; шерстяные и полушерстяные ткани – габардин, коверкот, сукно, а также ткани и трикотажные полотна с применением лавсана и капрона.

Для подкладки применяют хлопчатобумажные ткани – галошную байку, саржу, бумазею, ткань ТДС (для сапог), а также футорный трикотаж, трикотажную чулочную трубку, нетканое полотно с начесом.

В качестве отделочного и подкладочного материала в утепленной обуви используют натуральный и искусственный мех.

Промежуточные детали изготавливают из нетканого полотна и хлопчатобумажных тканей.

К вспомогательным материалам относятся фурнитура металлическая и пластмассовая, пряжки, кнопки, застежки-молнии, отделочные и другие детали.

Для создания монолитной конструкции обуви применяют резиновый клей, который представляет собой раствор натурального каучука в бензине.

Блеск наружной поверхности резиновых деталей придают при помощи лака масляного (на основе льняного масла) и лака на основе каучука, которые образуют блестящую пленку повышенной тягучести и эластичности.

Детали обуви

Наружные: резиновая облицовка (перед, бордюр, подошва); текстильные детали верха отдельных видов обуви (утепленной, спортивно и др.). Наружные детали в основном определяют долговечность, водостойкость и внешний вид обуви.

Внутренние (подкладка, задник, «цветная» стелька) и промежуточные («черная» стелька, толстые и тонкие задники, носок, полустелька) – образуют каркас обуви. Они существенно влияют на теплозащитные свойства обуви, ее удобство, массу, формоустойчивость.

Производство

Резиновую обувь производят несколькими способами.

Способы:

- Клеевой – наиболее распространенный и трудоемкий, т.к. состоит из большого числа ручных операций. Этим способом вырабатывают все виды бытовой резиновой обуви: галоши, ботики, сапоги, сапожки и др. Клеевая обувь обладает высокими эксплуатационными свойствами – легкостью, эластичностью, удобством в носке.

- Штампование применяют при выработки мужских и мальчиковых галош.

Резина представляет собой монолит, полученный в пресс-форме. Резиновая заготовка имеет форму толстого шнура, который нарезается на куски массой, соответствующей размеру обуви.

Штампованные галоши характеризуются высокой износостойкостью, но по другим потребительским свойствам штампованная резиновая обувь уступает клеевой. Она имеет повышенную массу и жестокость; плоская форма подошвы, продольные швы от пресс-формы ухудшают ее внешний вид. Она имеет повышенную массу и жестокость; плоская форма подошвы, продольные швы от пресс-формы ухудшают ее внешний вид. Эти недостатки ограничивают применение способа штампования в производстве резиновой обуви. Внешние отличия: значительная толщина облицовочной резины, низкая эластичность, наличие следов от пресс-формы.

- Формование. Процесс формования резиновой облицовки в пресс-формах совмещаются с вулканизацией. Если при штамповании резиновой смеси, то при формовании – из предварительно изготовленных деталей. Способом формования изготовляют сапоги, сапожки, полусапожки, ботики, ботинки и полуботинки, которые технически невозможно изготовить способом штампования.

Отличия: высокая износостойкость, высокие защитные свойства, высокая прочность скрепления резиновой облицовки с подкладкой.

Формованную обувь выпускают нелакированной, т.к. лаковая пленка, полученная при таком способе, имеет низкое качество. По толщине стенок, массе и эластичности формованная обувь превосходит штампованную и не уступает клеевой.

- Жидкого формования – обувь с верхом из текстиля, кожи. Отличия: легкая, высокая износостойкость, хорошие теплозащитные свойства, цветная.

- Литье под давлением. Этим способом изготавливают мужские спортивные туфли и ботинки, женские сапоги, облицованные белой резиновой и др. Обувь отливают в пресс-формах, принцип работы которых аналогичен работе пресс-форм для штампования.

После введения в пресс-форму колодки-сердечника в полость формы под давлением впрыскивают предварительно подогретую резиновую смесь. Литьевой способ менее трудоемкий по сравнению с формованием, позволяет сократить потери резиновой смеси и расход электроэнергии.

- Химические способы:

- Ионное отложение основано на осаждении (коагуляции) латексной смеси и образовании на поверхности колодки или в пресс-формах резиновой пленки.

На поверхность колодки наносят тонкий слой коагулятора и помещают ее в ванну с латексной смесью. Частицы этой смеси имеют отрицательный заряд и, соприкасаясь с коагулятором, заряженным положительно, осаждаются равномерным слоем на поверхности колодки. После образования пленки определенной толщины колодку извлекают из ванны. Полученный полуфабрикат сушат, лакируют и вулканизируют. Способом изготавливают купальные туфли и облегченные галоши. Изделия имеют стенки равномерной толщины, отличаются легкостью, гибкостью, эластичностью, но недостаточно прочные.

- Желатинирование. Смесь осаждают в пресс-формах. Получают обувь со стенками разной толщины, однако его применение ограничено технологическими сложностями и невозможностью регулировать физико-механические свойства обуви в широком масштабе.

Классификация

- По назначению:

- бытовая;

- спортивная;

- производственная.

- По половозрастному признаку:

- мужские;

- женские;

- подростковые;

- детские.

- По способу производства:

- клеевой;

- штампование;

- литьевой;

- жидкого формования;

- формование.

- По характеру использования:

- поверх обуви;

- непосредственно на чулок.

- По материалу верха:

- цельнорезиновые;

- с текстильной;

- с пластмассовым.

- По цвету:

- черные;

- белые;

- цветные;

- многоцветные.

- По фасону:

- без каблука;

- с низким каблуком;

- со средним каблуком;

- с высоким каблуком (или гнездом для каблука);

- с узким носком;

- круглым носком;

- полукруглым носком.

- По видам:

- сапоги;

- сапожки;

- полусапожки;

- галоши;

- ботинки;

- ботики;

- туфли;

- сандалеты.

- По размерам:

- условная

мужская 7-17

мальчиковая 0-6

женская 00, 0-10

девичья 7-16

детская 00, 0-6

- штихмассовая

мужская 39-47

женские 34-41

девичья 31-33

детская 20-30

Ассортимент

- Бытовая

- Мужская – изготавливают из резины черного цвета, методами клеевым, штампования и формования. В ассортимент входят:

Галоши выпускают трех видов – мелкие, полувысокие, высокие. Мелкие галоши надевают на кожаную и валяную обувь. Их изготавливают клеевыми, штампованными и в небольшом количестве – формованными. По конструкции верха они бывают с язычком и без него. По материалу подкладки и толщине каркаса эти галоши подразделяют на обыкновенные – для кожаной обуви с высотой задника до 6,5 см и облегченные – для валяной обуви с высотой задника до 4 см; по форме носка – с узким, широким, тупым, круглым и полукруглым носком.

Полувысокие галоши имеют приподнятую переднюю часть, которая закрывает подъем стопы, и резиновой или текстильный задник. Их можно носить без обуви и с валяной обувью. Изготавливают эти галоши клеевым способом, с подкладкой из трикотажного полотна с начесом или из шерстяной байки. Вырабатывают облегченные галоши – без подкладки, нелакированные. Полувысокие галоши также имеют носок разной формы.

Высокие галоши надевают непосредственно на чулок. Верх закрывает всю стопу до щиколотки. Высота резинового или текстильного задника не менее 9 см. Эти галоши изготавливают клеевым способом. Они бывают с подкладкой из хлопчатобумажного трикотажного полотна или из шерстяной байки.

Ботики выпускают текстильные и цельнорезиновые.

Текстильные ботики – с верхом из сукна, габардина, с подкладкой и стелькой из шерстяной байки, с отворотами или без них, с застежкой-молнией или без нее, с клапанами, на кнопках и т.д. Ботики с текстильным верхом изготавливают клеевыми и формованными с резиновой обсоюзкой.

Цельнорезиновые ботики изготавливают на подкладке из трикотажного полотна с начесом, с закрытой застежкой-молнией. По конструкции каблучной части ботики бывают с гнездом (для надевания на другую обувь) и с накладным каблуком и теплой стелькой (для надевания на чулок).

Сапоги – наиболее распространенный вид мужской резиновой обуви. По назначению различают общего пользования, рабочие и рыбацкие. По высоте их делят на короткие и высокие, а по способу выработки – на клеевые и формованные.

Клеевые сапоги имеют накладной формованные каблук, подкладку и стельку из трикотажного полотна с начесом, саржи, бумазеи, байки (подкладка голинища).

Высота обычных сапог 39-44 см, укороченных 36,5-40 см.

Рыбацкие сапоги изготавливают с резиноткацкой подставкой к голенищам. Ее приклеивают внакладку  и шов для прочности покрывают резиновой лентой. Общая высота голенища 70-90 см.

Ботинки с текстильным верхом предназначены для носки в осенне-зимний период. Для верха используют шерстяные или утепленные хлопчатобумажные ткани; для подкладки – шерстяную и хлопчатобумажную байку. Ботинки бывают с застежкой-молнией, на шнурках, с клапаном, на кнопках, с резиновой обсоюзкой и без нее, с вкладной утепленной или обычной стелькой.

Полуботинки и туфли для повседневной носки изготавливают цельнорезиновыми. По конструкции такие туфли, а также полуботинки сходны с галошами, но надевают их на чулок. Полуботинки и туфли вырабатывают клеевым методом, с накладными формованными каблуками, на подкладке из трикотажного хлопчатобумажного полотна

- Женская обувь наиболее разнообразна по видам, фасону, материалу верха, отделке, типу застежек, цвету и другим признакам. Ее вырабатывают из цветной облицовочной резины и текстильных материалов, клеевой и формовой. По высоте каблука – с низким каблуком 17-25 мм, средним 26-45 и высоким сыше 45 мм. По конструкции она может быть с гнездом для каблука кожаной обуви и с формованным каблуком. Ассортимент включает: галоши, ботики, сапожки, полусапожки, сапоги, ботинки, туфли.

Галоши мелкие и полувысокие вырабатывают только клеевым способом.

Мелкие галоши бывают обыкновенные и облегченные, на низком, среднем каблуке и без каблука; с узким, тупым, широким круглым и полукруглым носом. Подкладка из хлопчатобумажного полотна с начесом.

Полувысокие галоши имеют низкий каблук – накладной формованный у галош для носки без обуви и обычный у галош для валяной обуви; подклака из ворсового полотна с начесом. Высота задника полувысоких галош не менее 4 см.

Ботики изготавливают цельнорезиновыми лакированными и нелакированными, а также с матерчатым верхом из шерстяных тканей – сукна, габардина, фуле, бархата, полубархата и др. Верх ботиков из черной, белой и цветной резины (гладкой и рисунчатой). Подкладка – шерстяная или хлопчатобумажная байка и трикотажное хлопчатобумажное полотно с начесом или без начеса. По конструкции каблучной части различают ботики с гнездом для каблука кожаной обуви, с резиновым формованным каблуком и с деревянным обрезиненным каблуком. Для отделки верха используют бархат, искусственный мех, бордюры и др. Ботики закрепляют на ноге кнопками, кнопками-пуговицами, шнуровкой на блочках, пряжками, застежками-молниями и др. По высоте ботики делят на низкие (высотой до 26 см) и высокие (от 26 до 36 см); по форме носков – с узкими, широкими, круглыми и полузакрытыми, по высоте каблука – на низком, среднем и высоком.

Цельнорезиновые ботики вырабатывают клеевым методом, ботики с текстильным верхом – клеевым методом и формованием. Для подкладки используют хлопчатобумажное трикотажное полотно или шерстяную байку. По конструкции цельнорезиновые ботики аналогичны текстильным.

Сапожки и полусапожки изготавливают с цельнорезиновым лакированным и нелакированным верхом, а также с верхом из шерстяных тканей, с формованным каблуком. Высота сапожек 26-36 см, полусапожек – от 15 до 24 см. Их вырабатывают клеевым способом и формованием. Подкладку выкраивают из трикотажного, хлопчатобумажного или полушерстяного полотна, шерстяной байки, саржи, бумазеи, с вкладными утепленными стельками или без них.

Полноты сапожек по окружности в пучках и окружности прямого подъема соответствуют полнотам кожаной обуви. Для украшения сапожек используют рифленый бордюр по верху голенища и периметру подошвы, рифленые полости вдоль голенища и другие виды отделки.

Сапоги вырабатывают методами формования и клеевым, на формованных каблуках, нелакированными. Они бывают только черного цвета и на низком каблуке. Для подкладки используют ткань ТДС, чулочную трубку и трикотажное полотно.

Ботинки бывают текстильные (из шерстяных и утепленных хлопчатобумажных тканей) и цельнорезиновые. Цельнорезиновый верх изготавливают преимущественно методом формования и реже – клеевым. Ботинки надевают непосредственно на ногу. Они бывают на шнурках с блочками, с застежкой-молнией, клапаном на кнопках, резиновой обсоюзкой, вкладной стелькой и с украшениями.

Туфли с текстильным верхом изготавливают из дублированных тканей различных цветов и расцветок (хлопчатобумажной замши, полубархата, вельвета и др.), на подкладке из хлопчатобумажных тканей, с подошвой и каблуком из различных видов резины (пористой, непористой и кожеподобной). Подошву и каблук прикрепляют к верху формованием.

Туфли выпускают гладкого кроя, кроя «конверт», с отрезной союзкой, без застежки и с застежками, со шнурками на блочках. Внутренний носок мягкий, из хлопчатобумажной ткани, задник жесткий, резинотекстильный.

- Мальчиковая: галоши, ботики, сапожки, полусапожки, ботинки.

Галоши изготавливают мелкие обыкновенные, с язычком и без него, клеевые и штампованные, высокие и полувысокие.

Ботики вырабатывают с верхом из шерстяных тканей, подкладка – из шерстяной байки, резиновая обсоюзка. Закрепляются на ноге они с помощью застежки в виде металлической пряжки Их надевают на кожаную обувь или носят без нее.

- Девичья:

Ботики вырабатывают цельнорезиновыми или текстильными, на низком или среднем каблуке. Их надевают на кожаную или носят без нее.

сапоги

Галоши бывают мелкие (с язычком и без язычка) и полувысокие, предназначены для надевания на чулок и валяную обувь.

Туфли изготавливают по типу женских туфель, но более контрастных расцветок.

Сапожки и полусапожки изготавливают клеевым способом, лакированными, из черной, цветной резины, литьем под давлением, из ПВХ. Высота их 17-36 см. Подкладка из хлопчатобумажного трикотажного полотна с начесом.

- Детская обувь отличается яркими расцветками и характерной декоративной отделкой. Ее ассортимент – это полусапожки, туфли, галоши, ботинки, сапожки.

Галоши бывают обыкновенные и мелкие, с язычком и без него, подкладка – ворсовый трикотаж или шерстяная байка.

Ботики выпускают цельнорезиновыми и с текстильным верхом, черными и цветными, формованными и клеевыми. Подкладка из хлопчатобумажного ворсового полотна  или шерстяной байки. Для отделки используют искусственный мех.

- Спортивная обувь отличается легкостью, гибкостью, прочностью, надежно закрепляются на ноге. В зависимости от назначения каждый вид спортивной обуви имеет особую конструкцию. Для этой обуви характерны простое внешнее оформление и отсутствие украшений.

Большинство видов спортивной обуви изготовляют с верхом из хлопчатобумажных тканей: двухслойной кирзы, ткани башмачной и др. Кроме того, обувь вырабатывают цельнорезиновой, клеевым методом и формованием. К ней относят:

- Туфли спортивные общего назначения мужские, девичьи, школьные и детские выпускают со шнурками на блочках, цельнокроеными, с отрезным передком, кроя «конверт», с наружным резиновым носком или без него. Мужские и женские туфли могут иметь дополнительно вкладную стельку, наружные накладные берцы.

- Туфли тенистые выпускают мужские, женские, девичьи, школьные, детские, со шнурками на блочках, кроя «конверт», с наружным резиновым носком, с подошвой без утолщения в каблучной части, с накладными берцами. Туфли улучшенного качества имеют пористый супинатор.

- Туфли волейбольные мужские и женские, со шнурками на блочках, усиленные резиновой накладкой в носочной части.

- Туфли фехтовальные выпускают мужские и женские, на шнурках. Особенность конструкции – рифленая обсоюзная лента, подошва переходит углом на задник, внутрь вложена пористая стелька.

- Туфли купальные мужские, женские, девичьи, школьные, детские вырабатывают из цветной рифленой резины с утолщением по заднику, борту, носку.

- Туфли банные.

- Ботинки спортивные общего назначения мужские, женские, девичьи, школьные, детские вырабатывают со шнурками на блочках или кроя «конверт», с резиновой защитной вкладкой.

- Ботинки баскетбольные мужские, женские, девичьи, школьные, детские, бывают со шнурками на блочках или кроя «конверт», с наружным резиновым носком и защитной резиновой накладкой, вкладная стелька из пористой резины.

- Ботинки туристские мужские выпускают со шнурками на блочках, язычок заготовки переходит в подблочники; текстильные вкладки в перейменной части и наружный резиновый носок служат для усиления.

- Ботинки футбольные – мужские и мальчиковые, с резиновым усилителем носка, резиновыми накладками на берцах, резиновыми шипами на подошве.

- Сандалии для бассейна мужские, женские, девичьи, детские вырабатывают из цветной резины методом формования. Ремешки и подошва рисунчатые.

- Производственная обувь – ее вырабатывают из специальных резин, она имеет специфическую конструкцию. Производственная обувь должна отвечать особым требованиям по водонепроницаемости, диэлектрическим свойствам, устойчивости к действию кислот и др. К ней относят сапоги рабочие, рыбацкие, горняцкие, морозостойкие и утепленные, галоши диэлектрические и чуни.

Требования к качеству

Особенностью и основным достоинством резиновой обуви является ее водонепроницаемость. Эта обувь выполняет в первую очередь защитную функцию: защищает от влаги, грязи и других неблагоприятных воздействий среды. Она должна соответствовать форме и размерам стопы или размерам и фасонам кожаной и валяной обуви, быть легкой, эластичной, выдерживать достаточно длительные сроки носки без разрушения, надежно удерживаться на ноге, без особых усилий надеваться и сниматься, легко очищаться от загрязнений. Эта обувь  должна выдерживать продолжительные сроки хранения в нормальных условиях без изменения размеров, формы, без ухудшения внешнего вида. Конструкция. фасон, отделка резиновой обуви должна соответствовать современному направлению моды.

В зависимости от назначения отдельные виды резиновой обуви должны обладать высокими теплоизоляционными свойствами, быть кислото- и щелочестойкими, морозостойкими, маслобезостойкими.

При внешнем осмотре обуви проверяют высоту каблуков, задников и обуви парность по размеру, форме, цвету и размерам длине, ширине и высоте.

Резиновую обувь делят на 1 и 2 сорта, за исключением формованных сапог и туфли, а также спортивной обуви.

В галошах 1 сорта допускается не более двух дефектов, 2 сорта – не более четырех; в ботинках 1 и 2 сортов – соответственно не более двух и трех дефектов.

Формованные сапоги спортивную обувь выпускают одного сорта; на изделии стандартном допускается не более трех дефектов.

При определении сорта учитывают наименование дефекта, его размеры, место расположения на обуви. В обуви не допускаются механических повреждения, следы выступания серы на наружной поверхности расслоение облицовочных деталей. Лаковая пленка должна иметь блестящую поверхность.

Дефекты

Дефекты, снижающие эксплуатационные свойства обуви: механические повреждения, выступание серы, отслоение облицовочных деталей, складки в носочной части подкладки и др.

Дефекты внешнего вида относят несоответствие цвета подкладки и обуви, пятна и др. Эти дефекты и отклонения по размерам допускаются лишь в пределах, установленных стандартами.

Отклонения по размерам: расхождение деталей в паре по высоте и ширине, выступание подкладки и резины переда, поры на срезе подошвы, клей под резиной и лаковой пленкой, вмятины, замины рифа подошвы, недолакировка и повреждение лаковой пленки, пузыри в резине, потеки и капли лака, затекание резины на стыке с текстилем по периметру обсоюзки, несовпадение цвета ткани и резины и др.

Маркировка

Маркировка должна быть нанесена на каждую полупару обуви. На голеночной части подошвы или на каблуке, на голенище формовых сапог оттиск должны быть нанесены следующие данные, товарный знак, год и квартал изготовления, размер обуви, артикул, условное обозначение, обозначения стандартов.

На таре трафаретом указывают: наименование завода-поставщика, вид изделия, артикул, фасон, сорт, цвет обуви, количество пар в ящике и размерный ассортимент, дату упаковки, номер стандарта.

Упаковка

Подобранные попарно изделия должны быть завернуты в бумажные пакеты. Между полупарами прокладывают бумагу. К каждой паре прикладывают гарантийный ярлык со штампом о соответствии товара требованиям стандарта. Для отправки в торговую сеть обувь подбирают по размерам или ассортимент укладывают в картонные коробки.

Хранение

Хранят резиновую обувь при t 0 - +25оС и относительной влажности воздуха 60-70%. Обувь следует хранить в коробках или бумажных пакетах, с прокладкой из мягкой бумаги в сухих, закрытых, чистых, проветриваемых помещениях, на расстоянии 1 м от отопительных приборов и вдали от солнечного света.