ТЕМА: ТЕКСТИЛЬНЫЕ ВОЛОКНА

Текстильные волокна - гибкие прочные тела с малыми поперечными размерами, ограниченной длины, используемые для производства пряжи и некоторых текстильных изделий (шерсть, хлопок, лён).

Текстильные нити- волокна, длина которых составляет десятки и сотни метров, пригодных для производства текстильных изделий.

Классификация волокон:

По происхождению:

- натуральные (существуют в природе) – растительного, животного, минерального происхождения.

-  химические волокна: - искусственные (целлюлоза);

- синтетические (продукты переработки нефти и каменного угля).

Свойства волокон

- толщина, длина (у волокон измеряется в мм, см; у нитей в м, км; наиболее короткий хлопковый пух)

-  прочность (лён, капрон)

-  удлинение волокон ( характеризуется деформацией под действием нагрузки)

- гигиенические свойства; гигроскопичность (способность поглощать влагу), пара и воздухопроницаемость, водопроницаемость, теплозащитность.

- устойчивость к воздействиям окружающей среде (воздействие света, пота, трения, стирки, химической стирки).

Натуральные волокна

1. Растительного происхождения:

а) хлопок – волокна покрывающие семена растения хлопчатника. Основным веществом, из которого состоит хлопчатое волокно, является целлюлоза(94%).

«+»

- гигроскопичность

- высокие гигиенические свойства

- высокая термостойкость (выдерживает температуру до 130 градусов)

- высокая устойчивость к действию щелочей

«-»

- высокая сминаемость

- большая усадка

- низкая стойкость к действию кислот

Волокно хлопка горит жёлтым пламенем, образует серый пепел, ощущается запах жёной бумаги.

б) лён

Волокна получают из стеблей, листьев или оболочек плодов растений, которые называют лубяными.

Стеблевыми лубяными волокнами являются лён, рами, джут, кенаф, конопля.

Листовыми - сезаль.

Плодовыми - койр (получают из скорлупы кокосовых орехов).

Основным веществом, из которого состоят лубяные  волокна, является целлюлоза (75%).

«+»

- высокая гигроскопичность (быстрее других волокон поглощает и выделяет влагу).

- прочность

- низкая растяжимость

- высокая теплопроводность (поэтому на ощупь волокна прохладные)

- устойчивы к действию щелочей

-высокая термостойкость (до 160 градусов)

«-»

- сильная сминаемость из-за низкой упругости

- трудно отбеливаются и окрашиваются

Характер горения: см. хлопок.

2. Животного происхождения:

а) шерсть – волокна снятого волосяного покрова овец, коз, верблюда, кролика и других животных.

Виды шерсти:

- Пух – тонкое сильноизвитое шелковистое волокно.

- Переходный волос – неравномерен по толщине, прочности, имеют меньшую извитость.

- Ость и мертвый волос – больше толщина, отсутствие извитости, повышенная жёсткость и хрупкость малой прочности. Мертвый волос плохо окрашивается, легко ломается и выпадает из готовых изделий.

Шерсть может быть:

- однородной (из волокон одного вида, например пуха)

- неоднородной (например пух + переходный волос)

В зависимости от толщины волокон и однородности их состава шерсть бывает:

- тонкая (из пуха)

-  полутонкая (состоит из более толстого пуха или переходного волоса)

- полугрубая (однородной и неоднородной; сост. Из пуха, переходного волоса и небольшого количества ости)

- грубая (неоднородная, включает в себя все виды волокон, в том числе ость и мёртвый волос).

«+»

- высокая упругость, следовательно, низкая сминаемость

- высокая гигроскопичность

- высокая свойлачивомость (валенки, войлок)

- высокая устойчивость к кислотам

- высокие теплозащитные свойства

- устойчива к действию света

«-»

- высокая усадка

- не устойчива к щелочам

- лоснится

- не устойчива к моли

В пламени волокна шерсти спекаются, но при вынесение из пламени не горят,  образуя на конце волокон спёкшийся чёрный шарик, который легко растирается, при этом ощущается запах жженого пера.

б) натуральный шёлк – получают разматыванием коконов, образуемых гусеницами-шелкопрядами.

Родина шёлка – Китай.

«+»

- гигроскопичность

- лёгкость

- высокая прочность

- высокая упругость (малая сминаемость)

- легко драпируется

- устойчив к кислотам

«-»

- низкие теплозащитные свойства

- низкая светостойкость

- низкая термостойкость (сильно садится)

- не устойчив к щелочам

Характер горения такой же, как у шерсти, только слабый запах.

Химические волокна

1. Искусственные волокна:

а) вискоза - получают из древесной, еловой целлюлозы, которую путём химическими реагентами превращают в вискозу.

«+»

- высокая гигроскопичность

- высокая светостойкость

- высокая износостойкость

- высокие гигиенические свойства

- устойчива к щелочам

«-»

- сильная сминаемость

- высокая усадка

- теряет прочность особенно во влажном состояние (до 60%)

- не устойчива к кислотам

Характер горения как у хлопка и льна, только очень быстро.

б) ацетат – получают из хлопкового пуха или облагороженной древесной целлюлозы.

«+»

- малая усадка

- малая сменяемость

- хорошо сохраняет эффект плиссе и гофре

- хорошо отстирывается

«-»

- низкая устойчивость к истиранию

- высокая электризуемость

Горит быстро, вне пламени гаснет, образуется твёрдый бурый шарик.

в) металлосодержащие волокна

- металлические нити – из алюминиевой фольги, меди и её сплавов, серебра, золота и других металлов.

- металлизированные нити - относят метанит и пластелекс – двухслойные плёночные нити с внутренним алюминиевым покрытием.

2. Синтетические волокна:

а) полиамидное волокно (капрон) – получают из продуктов переработки каменного угля.

«+»

- высокая прочность

- устойчивость к истиранию и действию микроорганизмов

- малая усадка

- быстро сохнет

- мало загрязняется, легко отстирывается

«-»

- низкие гигиенические свойства

- сильно электризуется

- не устойчив к действию света и щелочей

- низкая термостойкость

- повышенный резкий блеск

При горении плавится, загорается с трудом, горит голубоватым пламенем. Может образовываться бурый шарик, ощущается запах сургуча.

б) полиэфирное волокна (лавсан или полиэстер) – лавсан получают из продуктов переработки нефти и каменноуглевой смолы.

«+»

- несминаемость

- высокая стойкость к свету

- термостойкость

-термопластичность (хорошо сохраняет эффект плиссе и гофре)

- высокая прочность

«-»

- сильно электризуется

- пиллингуется

- низкая гигроскопичность

- плохо окрашивается

- повышенная жёсткость

Горит жёлтым коптящим пламенем, образуя на конце чёрные нерастирающийся шарик.

в) полиакрилонитрильное волокно (акрил или нитрон) – получают из переработки каменного угля, нефти, газа.

«+»

- мягкое, шелковистое, тёплое и синтетическое волокно

- устойчив к действию микроорганизмов и всех органических растворителей

- малая сминаемость и усадка

- высокая светостойкость

«-»

- плохо окрашивается

- сильно электризуется и пиллингуется

- не устойчив к щелочам

- высокая истираемость

Горит жёлтым коптящим пламенем со вспышками, образуя на конце твёрдый шарик.

г)  поливинилхлоридное волокно

«+»

- высокая теплоизоляционость

- не горят, не гниют

- стойкое к действию химических реагентов

«-»

- низкая гигроскопичность

- сильно электризуются

- низкая светостойкость

д) полиуретановое волокно (спандекс или лайкра, эластан) – получают из резины и каучука.

«+»

- высокая эластичность

- лёгкость, мягкость

- устойчиво к действию света, стирке

«-»

- низкая гигроскопичность

- невысокая прочность

- низкая теплостойкость

ТЕМА: ШЕРСТЯНЫЕ ТКАНИ

Сырье для производства шерстяных тканей

Для производства шерстяных тканей используют тонкую, полутонкую, полугрубую и грубую овечью, козью верблюжью и восстановленную (вторичную) шерсть, короткое (штапельное) вискозное, лавсановое, капроновое, нитроновое волокна, вискозные и капроновые нити, а также хлопчатобумажную пряжу.

Свойства натуральных шерстяных тканей

- Высокие теплозащитные свойства – предохраняет организм от излишних тепловых потерь и от перегрева;

- Ветрозащитные свойства – защита от воздействия ветра;

- Гигиенические свойства: гигроскопичность – способность тканей изменять влажность в зависимости от влажности и температуры окружающей среды, что позволяет предупредить перегревание организма;

- Неустойчивость к истиранию – не способность ткани сопротивляться разрушению под влиянием различных воздействий, уменьшение массы ткани в результате отщепления, отламывания или выпадения из ткани кончиков волокон;

- Высокая усадка – происходит вследствие укорочения нитей в ткани, т.е. уменьшение ткани или изделия из нее в размере;

- Хорошая формоустойчивость – свойство ткани сохранять форму при стирке;

- Устойчивость к свету;

- Низкая стойкость к воздействию биологических факторов – не устойчивы к разрушающему действию биологических процессов, в результате жизнедеятельности насекомых (моль);

- Малая сминаемость – возникает вследствие пластических и замедленных эластических деформаций в изгибе.

Классификация шерстяных тканей

- По волокнистому составу:

  - Чистошерстяные (ч/ш) – введены волокна другого рода не более 5% массы ткани.

  - Полушерстяные (п/ш) - содержащие не менее 20% массы ткани или изделия.

- По переплетениям:

- Полотняные

- Саржевые

- Мелкоузорчатые

- Диагоналевые

- Меланжевые

- По отделке:

  - Отбеленные

  - Гладкокрашеные – одинаково окрашены с лицевой и изнаночной сторон;

  - Пестротканые (меланжевые) ткут из разного цвета ниток, с лицевой и изнаночной сторон одинаковый по цвету рисунок;

  - Набивные – рисунок наносится печатным способом, на изнанке бледнее, чем на лицевой стороне.

- По назначению:

  - Платьевые

  - Костюмные

  - Пальтовые

  - Штучные

- По виду пряжи и способу выработки:

- Камвольная

- Суконная:

- Тонкосуконная

- Грубосуконная

Ассортимент шерстяных тканей

а) Камвольные ткани – вырабатывают из гребенной, ч/ш или смесовой крученой в два конца пряжи, более тонкой и гладкой, чем аппаратная. все костюмные и платьевые ткани. Отличаются гладкой поверхностью ярким ткацким рисунком, толщина 0,4 – 1,1 мм. По волокнистому составу: ч/ш, п/ш. По переплетениям: полотняное, саржевое, комбинированное, мелкоузорчатое, крупноузорчатое и т.д.

  - Костюмные вырабатывают из тонкой, полутонкой, шерстяной крученой пряжи. По отделке: отбеленные, гладкокрашеные, пестротканые. Меланжевого переплетения. Разновидность: бостон (ч/ш, гладкокрашенная, саржевое переплетение, рубчик 2 через 2) – высокая износостойкость, хорошая обработка при пошиве одежды, но ткань лоснится, где подвергается трению; креп (ч/ш, мелкозернистая поверхность, креповое переплетение) – высокая относительная плотность, хороший внешний вид отделки, малая сминаемость, хорошая драпируемость, для мужских вечерних костюмов и форменной одежды; шевиот (п/ш, саржевое переплетение); трико (с ткацким или цветным пестротканным рисунками, комбинированого и меланжевого по переплетениям).

  - Платьевые – ч/ш, п/ш, более мягкие и легкие. По отделке: гладкокрашеные, реже меланжевые, пестротканые в полоску, разномасштабную клетку, с рельефными рубчиками и набивные. По переплетениям: полотняными, саржевыми, мелкоузорчатыми и крупноузорчатыми. Разновидность: креп и платьево-набивные ткани.

  - Пальтовые ткани (плащи, летние пальто). Разновидность: габардин (ч/ш, диагоналевые рубчики), крепы, букле.

б) Суконные ткани – вырабатывают из толстой и пушистой пряжи, а также разнообразные волокна: извитую тонкую и полутонкую, полугрубую и грубую шерсть, очесы, угары, короткие химические волокна и т.д.

- Тонкосуконные – ч/ш, п/ш (капрон, нитрон, вискоза). По назначению: костюмные, пальтовые, платьевые.

- Пальтовые – большей массой, толщиной, мягкостью, теплозащитными свойствами. Разновидность: кашемир (гладкокрашеная, ч/ш), драп (ч/ш, п/ш и смесовые) – для пошива мужских, женских и детских зимних и демисезонных пальто.

- Костюмные – хорошо просматриваемые переплетения, имеют небольшую пушистость. Разновидность: шевиот (п/ш и смешанные, гладкокрашенные и меланжевые ткани саржевого переплетения) – шьют мужские и женские костюмы, а также ведомственную одежду; джинсовые ткани; трико.

- Платьевые - Разновидность: шотландка.

- Грубосуконные – грубая, полугрубая шерсть. Может быть ч/ш, п/ш. Отличаются: тяжелее, высокая износостойкость, грубая, высокие теплозащитные свойства, плохие пошивочные свойства (шинели, одеяла, стельки)

в) Штучные изделия

- Одеяла:

а) тонкосуконные – п/ш (х/б), ч/ш. Используют длинную шерсть: овечью, верблюжью, козью. Одеяло подвергают двухстороннему ворсованию, в результате имеют пушистый ворсовой застил.

б) грубосуконные – п/ш (х/б), гладкокрашеные, пестротканые.

- Платки:

а) камвольные – ч/ш, п/ш и смешанные саржевого переплетения.Выпускают гладкокрашеные, набивные, пестротканые и вышитые.

б) тонкосуконные – из смешаной пушистой аппаратной пряжи (шерсти 30-60%).Бывают легкие и тяжелые, гладкокрашеные и пестротканые, с бахромой и осыпкой. размерами 72×72 см и 150×150 см.

- Покрывала:

а) камвольные

б) тонкосуконные

- Накидки – пестротканые, жаккардовые.

- Пледы – п/ш, ч/ш, жаккардовые, пестротканые.

Дефекты

Дефекты пряжи возникают при низком качестве сырья, на различных стадиях прядения или кручения: при плохом прочесе, неравномерной вытяжке ровницы, неравномерной крутке, из-за плохой наладки ткацкого станка, дефектов пряжи и т.п.

Мертвое волокно – это плоские недозрелые волокна. Они легко рвутся в прядении, не окрашиваются, снижают прочность пряжи и придают ей седину.

Жгутики – пучки сильно спутанных, закрученных волокон; плохо поддаются чесанию на машинах. В пряже образуют утолщения, шишковатость.

Рваное, перебитое волокно – проявляется при первичной обработке. При наличии большого количества перебитых и равных волокон снижается прядильные свойства волокна.

Переслежины – чередование в пряжи толстых и тонких мест.

Петли – слишком высокая крутка и неравномерное распределение по ее длине.

Дефекты крутки – неравномерное распределение крутки по длине, не докрученные или перекрученные участки.

Непорядки – утолщенные рыхлые участки в пряже при слабой или большой вытяжке ровницы. При крутке такой пряжи толстые места остаются, не докрученными, рыхлыми, а тонкие – перекрученными.

Масленые и загрязненные нити – образуются при попадании масла или загрязнении в волокна.

Близна – обрыв одной или двух основных нитей, вследствие чего нарушается ткацкое переплетение и появляется продольная редина.

Подплетина – обрыв нескольких нитей по основе. Строение ткани на этом участке резко изменяется, с изнанки провисают неподобранные концы оборванных нитей.

Забоина – уплотнение утолщенных нитей на каком-то участке ткани, образующееся при сборе в работе станка. Дефект проявляется в неравномерности окраски.

Недосека – разрежение уточных нитей на определенном участке в результате плохой наладки станка. Дефект может вызвать ослабление ткани, проявляется полосатостью в окрашенных тканях и рединой.

Неподработка нитей основы – провисание нитей основы вследствие нарушения ткацкого рисунка.

Прометки (пролеты) утка – отсутствие одной – двух нитей утка. Проявляется дефект в виде поперечного просвета.

Поднырки – нарушение хода уточной нити, проявляется в провисании нитей утка.

Толстые и тонкие нити в основе или утке – результат небрежной заправки основы и утка. Проявляется дефект в полосатости.

Дыры, просечки, пробоины, прорези – механические повреждения, которые должны вырезаться в готовом товаре.

Требования к качеству тканей

Требования к качеству тканей устанавливаются стандартами и техническими условиями.

Сорт ткани проверяют внешним осмотром. Устанавливают сорт ткани одного артикула, причем результаты проверки распространяются только на проверенную часть партии. Кусок ткани просматривают с лицевой стороны (в необходимых случаях – и с изнаночной) на браковочном столе или на специальной машине.

Все ткани подразделяются на 1 и 2 сорта. Оценивают сортность по бальной системе. На сорт вливают прочность окраски, физико-механические показатели и дефекты внешнего вида.

Дефекты внешнего вида являются следствием дефектов пряжи, ткачества и отделки. По влиянию на качество ткани разделяют дефекты: распространённые – по всему куску; местные дефекты – расположенные на ограниченном участке ткани. Дефекты измеряют по длине ткани в сантиметрах или метрах.

Грубые местные дефекты – дыры, подплетины, пятна одиночные более 2 см, недосеки более 5 нитей и другие – вырезают. Стандартными нормируются допустимое количество о резов в одном куске.

В зависимости от назначения аттестуемые ткани должны соответствовать общим требованиям, например бельевые ткани должны иметь высокие гигиенические свойства и стойкость к истиранию, малые усадку и растяжимость.

Оценивая художественно- колористическое оформление, учитывают соответствие рисунка и гаммы цветов современному направлению моды, оригинальность рисунка, цветную гармонию; структуру – оригинальность ткацкого рисунка и соответствие его современному направлению моды и назначению ткани.

Маркировка

Маркируют ткани клеймом или ярлыком, который подвешивают или приклеивают. Клеймо с указанием наименования предприятия-изготовителя и номер контролера ОТК ставят смываемой краской на конце куска ткани с изнаночной стороны на расстоянии не менее 10мм от края. На верхнем конце куска ткани ставят клеймо с указанием длины куска.

На фабричном товарном ярлыке установленного образца указывают: наименование предприятия и системы, которой оно подчиняется; местонахождение предприятия; товарный знак; наименование ткани; сорт; усадку по основе и утку; инструкцию-памятку с правилами ухода за тканью; количество вырезов в куске и их длину; юридический адрес изготовителя; дату выпуска ткани; номер ГОСТа или ТУ; артикул, который характеризует технико-заправочные показатели ткани – ширину, массу 1м ², пряжу в основе и утке, плотность по основе и утке на 10см, отделку;

Если ткань из смешенных волокон, то указывают процентное соотношение составных частей. Товарный ярлык должен быть прикреплен к ткани до конца продажи всего куска. При переводе ткани во 2-й сорт на ярлыке ставят штамп с указанием установочного сорта. На ярлыке тканей 2-го сорта должна быть  диагональная цветная полоса.

Внешнюю упаковку маркируют несмываемой краской набором цифр, которые обозначают: первые две цифры – номер склада, последующие – порядковый номер ящика (кипы), массу брутто (в кг), количество кусков (пачек).

На аттестованных тканях должно быть изображение Знака качества на упаковке, ярлыке, концах ткани в куске и на концах отрезов. На каждое упаковочное место оформляется кипная карта – документ, в котором указываются все основные сведения об упакованных тканях, количество кусков каждого цвета и расцветки, наклеиваются образцы упакованных тканей.

Упаковка

Ткани складывают в куски путем накатки на шаблон или штабами определенной длины. Упаковка текстильных товаров бывает первичная (внутренняя) и внешняя. Первичная упаковка тканей, штучных производится в полиэтиленовую пленку, реже в бумагу.

Внешняя упаковка бывает мягкая (бумага), полужесткая (бумага и ткань) и жесткая (коробки и ящики).

Хранение

Хранить ткани следует при относительной влажности воздуха 60-65% и температуре 15-18ºС, помещение должно быть чистым и с хорошей вентиляцией. Размещают их на полках, стеллажах, подтоварниках, штабелями, на расстоянии (в см.) не менее: от пола – 20, от стены – 40, от отопительной системы – 100, от источников света – 50.

Ткани, хранящиеся длительное время, следует периодически перекладывать для предупреждения слеживания и образования заломов. Стеллажи закрывают занавесками, чтобы ткани не пылились и не выцветали. Для защиты тканей от насекомых используют нафталин, парадихлорбензол или другие средства.